OOO "Выборгская целлюлоза - Переработка"

Тел. +7(81378) 72-759
Тел./Факс +7(81378) 74-964
E-mail: vybcelppb@mail.ru

Основным видом деятельности ООО "ВЦ-П" является нанесение различных видов покрытий на бумагу и картон.

1 Ламинирование

Нанесение полиэтилена методом полива на бумагу и картон.

2 Дублирование

Нанесение полиэтилена методом полива между двумя слоями бумаги или картона.

3 Барьерные покрытия

Нанесение масло-, жиро-, влагостойких покрытий на одну или две стороны бумаги и картона.

4 Бумага кашированная фольгой

Бумага кашированная фольгой (БКФ) производится путём полива полиэтилена между бумагой и фольгой.

5 Силиконизирование

Нанесение силикона на одну или две стороны бумаги для придания ей антиадгезионных свойств.

6 Бумага скоростемерная

Новые разработки

Бумага кашированная фольгой

                

Бумага кашированная фольгой (БКФ) производится путём полива полиэтилена между бумагой и фольгой.
Материал выпускается в ролях и бобинах. В качестве основы могут быть использованы различные виды бумаги (влагопрочная, мешочная и т.д.) и картона.

Область применения:
  - различные виды влагостойкой и жиростойкой упаковки;
  - тепло-, влаго-, шумоизоляционные материалы для строительства.

Каталог продукции

1. Ламинирование (cвернуть). 1.1; Бумага упаковочная с полимерным покрытием. Полиэтилен от 10 до 30 г/м2 Бумага - основа (картон).. Полиэтилен наносится на бумагу-основу методом полива в расплавленном состоянии. Количество наносимого полиэтилена - от 10 до 35 г/м2. Формат основы - от 1020 мм до 1520 мм. В качестве основы могут быть использованы различная бумага и картон весом от 50 до 350 г/м2. Готовая продукция выпускается в ролях, листах, бобинах и кругах. Область применения: различные виды влагостойкой упаковки.. Наименование показателей; Норма для марок; Метод испытания. ПЭ-65; ПЭ-80; ПЭ-100; ПЭ-125. 1. Масса бумаги с покрытием площадью 1 м2,г; 65+3; 80+4; 100+5; 125+7; ГОСТ 13199-88. 2. Паропроницаемость, г/м2, за 24 ч., не более; 15; 8; 8; 8; по ГОСТ 21472-81 и п. наст. тех. условий. 3. Разрушающее усилие, не менее в машинном направлении в поперечном направлении; 34 20; 45 23; 50 23; 75 27; по ГОСТ 13525.1-79. 4. Степень адгезии, %, не менее; 90; 90; 90; 90; по ГОСТ 2228-81. 5. Прочность сварного шва, Н/м, не менее; 200; 400; 400; 400; по ГОСТ 13525.1-79 и п. наст. тех. условий.. 1. Ламинирование (развернуть).

2. Дублирование (cвернуть). 2.1; Бумага упаковочная дублированная с полиэтиленом. Бумага - основа (картон) межслойный полиэтилен от 10 до 35 г/м2 Бумага - основа (картон).. Полиэтилен наносится между слоями бумаги - основы методом полива в расплавленном состоянии. Количество наносимого полиэтилена - от 10 до 35 г/м2. Формат основы - от 1020 мм до 1520 мм. В качестве основы могут быть использованы различные виды бумаги и картона; возможны следующие комбинации: бумага-ПЭ-бумага бумага-ПЭ-картон картон-ПЭ-картон Готовая продукция выпускается в ролях, листах, бобинах и кругах. Область применения: различные виды влагостойкой упаковки.. Показатели качества.. Бумаги дублированной полиэтиленом марки ДСП-180 на основе бумаги марки SKS-80 производства Сегежа.. Наименование показателей; Ед. измер.; Норма; Методы испытания. 1. Масса бумаги; г/м2; 180+10; ГОСТ 13199. 2. Влажность; %; 6,5-7,5; ГОСТ 13525.19. 3. Разрушающее усилие в двух направлениях, не менее: в машинном направлении в поперечном направлении; H; 130 75; ГОСТ 13525.1-79.. Бумаги дублированной полиэтиленом марки ДСП-200 на основе бумаги марки SK-90 производства Сегежа.. Наименование показателей; Ед. измер.; Норма; Методы испытания. 1. Масса бумаги; г/м2; 200+12; ГОСТ 13199. 2. Влажность; %; 5,0-7,0; ГОСТ 13525.19. 3. Разрушающее усилие в двух направлениях, не менее: в машинном направлении в поперечном направлении; H; 140 80; ГОСТ 13525.1-79.. Бумаги дублированной полиэтиленом марки ДСП-220 на основе бумаги марки КС-100 производства Сегежа.. Наименование показателей; Ед. измер.; Норма; Методы испытания. 1. Масса бумаги; г/м2; 220+12; ГОСТ 13199. 2. Влажность; %; 8,0-9,0; ГОСТ 13525.19. 3. Разрушающее усилие в двух направлениях, не менее: в машинном направлении в поперечном направлении; H; 145 85; ГОСТ 13525.1-79.. 2. Дублирование (развернуть).

3. Барьерные покрытия (cвернуть). 3.1; Бумага барьерная жиро-, влагопрочная. Барьерный лак Бумага - основа (мешочная).. Бумага ББ производится на основе мешочной бумаги путём двухслойного нанесения барьерного покрытия. В качестве основы могут быть использованы различные виды мешочной бумаги. Бумага легко склеивается различными видами клеев. Покрытие имеет сертификацию на контакт с пищевыми продуктами. Готовая продукция выпускается в ролях и бобинах. Область применения: мешки под жиро-, влагосодержащие продукты.. Бумаги с барьерными свойствами марки ББ-85 на основе бумаги марки М-70 производства Сегежа.. Наименование показателей; Ед. измер.; Норма; Методы испытания. 1. Масса бумаги; г/м2; 85+3; ГОСТ 13199. 2. Влажность; %; 6,1; ГОСТ 13525.19. 3. Разрушающее усилие в двух направлениях, не менее: в машинном направлении в поперечном направлении; H; 134 65; ГОСТ 13525. 4. Жиростойкость, не менее; бал; 11; KIT.. 3.2; Картон барьерный жиро-, влагопрочный. Барьерный лак Картон.. Картон барьерный КБ производится на основе различных видов картона путём двухслойного нанесения барьерного покрытия на одну или обе стороны основы. В качестве основы могут быть использованы плоский слой гофрокартона, мелованный или немелованный коробочный картон и т.д. Готовая продукция выпускается в ролях, бобинах или листах. Область применения: - гофрокороба, лотки и поддоны; - упаковка для жиросодержащих продуктов; - упаковка для продуктов глубокой заморозки; - упаковка для рыбы; - упаковка для мороженного.. Картон с барьерными свойствами марки КБ-150.. Наименование показателей; Ед. измер.; Норма; Методы испытания. 1. Масса картона; г/м2; 150+5; ГОСТ 13199. 2. Влажность; %; 6+2; ГОСТ 13525.19. 3. Масса покрытия; г/м2; 10+2. 4. Жиростойкость, не менее; бал; 8-10; KIT.. Картон с барьерными свойствами марки КБ-240.. Наименование показателей; Ед. измер.; Норма; Методы испытания. 1. Масса картона; г/м2; 240+10; ГОСТ 13199. 2. Влажность; %; 6+2; ГОСТ 13525.19. 3. Масса покрытия; г/м2; 15+2. 4. Жиростойкость, не менее; бал; 10-11; KIT.. Картон с барьерными свойствами марки КБ-310.. Наименование показателей; Ед. измер.; Норма; Методы испытания. 1. Масса картона; г/м2; 310+10; ГОСТ 13199. 2. Влажность; %; 6+2; ГОСТ 13525.19. 3. Масса покрытия; г/м2; 15+2. 4. Жиростойкость, не менее; бал; 10-11; KIT.. Картон с барьерными свойствами марки КБ-345.. Наименование показателей; Ед. измер.; Норма; Методы испытания. 1. Масса картона; г/м2; 345+10; ГОСТ 13199. 2. Влажность; %; 6+2; ГОСТ 13525.19. 3. Масса покрытия; г/м2; 20+2. 4. Жиростойкость, не менее; бал; 9-11; KIT.. 3. Барьерные покрытия (развернуть).

4. Парафинирование (cвернуть). 4.1; Парафинированный картон. Слой микровоска Коробочный картон Слой микровоска.. Парафинированный картон КП производится на основе коробочных картонов путём двухстороннего нанесения микровоска для придания картону защитных свойств от влаги, жира и т.д. Готовая продукция выпускается в ролях. Область применения: - различные виды коробок для упаковки продуктов питания и технических изделий; - блок-лайнер для быстрой заморозки рыбы.. Картон парафинированный марки КП-340.. Наименование показателей; Ед. измер.; Норма; Методы испытания. 1. Масса картона; г/м2; 340+7%; ГОСТ 13199. 2. Нанос микровоска на обе стороны общим привесом; г/м2; 40-50.. 4.2; Парафинированная бумага. Слой микровоска Бумага Слой микровоска.. Парафинированная бумага МВ производится путём нанесения (пропитки) микровоска на обе стороны бумаги для придания ей защитных свойств от влаги, жира. Готовая продукция выпускается в ролях и бобинах. Область применения: - упаковка кондитерских изделий, конфет, овощей и фруктов; - технических изделий, металлической фурнитуры и т.д.. Бумага парафинированная марки МВ-52.. Наименование показателей; Ед. измер.; Норма; Методы испытания. 1. Масса бумаги; г/м2; 52+3; ГОСТ 13199. 2. Разрушающее усилие, не менее; Н; 40/20; ГОСТ 13525.1.. 4. Парафинирование (развернуть).

5. Силиконизирование (свернуть). 5.1; Силиконизированная бумага. Силикон Бумага.. Бумага с силиконовым покрытием БСП производится на основе специального вида бумаги путём нанесения силикона на одну или обе стороны для придания ей антиадгезионных свойств, т.е. отсутствия прилипания к клейким материалам. Кроме того, силикон является инертным материалом и обладает отличной влаго- и жиростойкостью, стойкостью, как к высоким, так и к низким температурам. Готовая продукция выпускается в ролях и бобинах. Область применения: - самоклеящиеся этикетки; - конверты и пакеты; - санитарно-гигиенические изделия; - пластырь медицинский; - скотч алюминиевый; - самоклеящиеся утеплители и уплотнители; - выпечка кондитерских изделий; - упаковка липких продуктов и материалов; Бумага имеет белый или жёлтый цвет. Вес: 40-80 г/м2.. 5. Силиконизирование (развернуть).

6. Мелование (свернуть). 6.1; Картон мелованный. Слой основного мелования Слой предварительного мелования Верхний белёный слой картона Нижний слой картона.. Картон мелованный КМ производится путём нанесения слоя меловальной пасты и последующего каландрирования картона для плоских слоёв гофрокартона с белым верхним слоем. Готовая продукция выпускается в ролях и бобинах. Область применения: изготовление различных видов упаковки из гофрокартона или кашированного микрогофрокартона. Мелованный картон, используемый в качестве одного из слоёв, позволяет наносить многоцветную красочную печать различными способами.. Картон мелованный марки КМ.. Наименование показателей; Ед. измер.; Норма; Методы испытания. 1. Масса картона; г/м2; 145 + 4 - 7; ГОСТ 13199. 2. Толщина; мм; 0,15+20; ГОСТ 27015. 3. Разрушающее усилие при сжатии кольца в среднем по двум направлениям, не менее; Н; 150; ГОСТ 10711. 4. Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании картона, не более Верхнего слоя Нижнего слоя; г/м2 (Кобб/60 с); 50 25-60; ГОСТ 12605. 5. Абсолютное сопротивление продавливанию, не менее; кПа; 350; ГОСТ 13525. 6. Белизна верхнего слоя, не менее; %; 86; ГОСТ 30113. 7. Прочность поверхности , не менее; по Деннисону; 7; П.5.10 настоящих ТУ. 8. Влажность; %; 5-7; ГОСТ 13525.19. 9. Гладкость по верхней стороне, не менее; с; 200-500; ГОСТ 12795.. 6.2; Бумага мелованная. Слой мелования Верхний белёный слой бумаги Нижний слой бумаги.. Бумага мелованная БМО производится путём мелования и каландрирования для придания ей хороших печатных свойств. Готовая продукция выпускается в ролях и бобинах. Область применения: - обложки тетрадей и блокнотов; - различные виды полиграфической продукции с многоцветной качественной печатью.. Бумага мелованная марки БМО-115.. Наименование показателей; Ед. измер.; Норма; Методы испытания. 1. Масса бумаги; г/м2; 115+4; ГОСТ 13199. 2. Белизна верхнего слоя, не менее; %; 86; ГОСТ 30113. 3. Прочность поверхности , не менее; по Деннисону; 6. 4. Влажность; %; 5-7; ГОСТ 13525.19. 5. Гладкость по верхней стороне, не менее; с; 300-500; ГОСТ 12795.. 6. Мелование (развернуть).