OOO "Выборгская целлюлоза - Переработка"

Тел. +7(81378) 72-759
Тел./Факс +7(81378) 74-964
E-mail: vybcelppb@mail.ru

Основным видом деятельности ООО "ВЦ-П" является нанесение различных видов покрытий на бумагу и картон.

1 Ламинирование

Нанесение полиэтилена методом полива на бумагу и картон.

2 Дублирование

Нанесение полиэтилена методом полива между двумя слоями бумаги или картона.

3 Барьерные покрытия

Нанесение масло-, жиро-, влагостойких покрытий на одну или две стороны бумаги и картона.

4 Бумага кашированная фольгой

Бумага кашированная фольгой (БКФ) производится путём полива полиэтилена между бумагой и фольгой.

5 Силиконизирование

Нанесение силикона на одну или две стороны бумаги для придания ей антиадгезионных свойств.

6 Бумага скоростемерная

Новые разработки

Бумага кашированная фольгой

                

Бумага кашированная фольгой (БКФ) производится путём полива полиэтилена между бумагой и фольгой.
Материал выпускается в ролях и бобинах. В качестве основы могут быть использованы различные виды бумаги (влагопрочная, мешочная и т.д.) и картона.

Область применения:
  - различные виды влагостойкой и жиростойкой упаковки;
  - тепло-, влаго-, шумоизоляционные материалы для строительства.

Каталог продукции

1. Ламинирование (cвернуть) 1.1 Бумага упаковочная с полимерным покрытием Полиэтилен от 10 до 30 г/м2 Бумага - основа (картон) Полиэтилен наносится на бумагу-основу методом полива в расплавленном состоянии. Количество наносимого полиэтилена - от 10 до 35 г/м2. Формат основы - от 1020 мм до 1520 мм. В качестве основы могут быть использованы различная бумага и картон весом от 50 до 350 г/м2. Готовая продукция выпускается в ролях, листах, бобинах и кругах. Область применения: различные виды влагостойкой упаковки. Наименование показателей Норма для марок Метод испытания ПЭ-65 ПЭ-80 ПЭ-100 ПЭ-125 1. Масса бумаги с покрытием площадью 1 м2,г 65+3 80+4 100+5 125+7 ГОСТ 13199-88 2. Паропроницаемость, г/м2, за 24 ч., не более 15 8 8 8 по ГОСТ 21472-81 и п. наст. тех. условий 3. Разрушающее усилие, не менее в машинном направлении в поперечном направлении 34 20 45 23 50 23 75 27 по ГОСТ 13525.1-79 4. Степень адгезии, %, не менее 90 90 90 90 по ГОСТ 2228-81 5. Прочность сварного шва, Н/м, не менее 200 400 400 400 по ГОСТ 13525.1-79 и п. наст. тех. условий 1. Ламинирование (развернуть)

2. Дублирование (cвернуть) 2.1 Бумага упаковочная дублированная с полиэтиленом Бумага - основа (картон) межслойный полиэтилен от 10 до 35 г/м2 Бумага - основа (картон) Полиэтилен наносится между слоями бумаги - основы методом полива в расплавленном состоянии. Количество наносимого полиэтилена - от 10 до 35 г/м2. Формат основы - от 1020 мм до 1520 мм. В качестве основы могут быть использованы различные виды бумаги и картона; возможны следующие комбинации: бумага-ПЭ-бумага бумага-ПЭ-картон картон-ПЭ-картон Готовая продукция выпускается в ролях, листах, бобинах и кругах. Область применения: различные виды влагостойкой упаковки. Показатели качества. Бумаги дублированной полиэтиленом марки ДСП-180 на основе бумаги марки SKS-80 производства Сегежа. Наименование показателей Ед. измер. Норма Методы испытания 1. Масса бумаги г/м2 180+10 ГОСТ 13199 2. Влажность % 6,5-7,5 ГОСТ 13525.19 3. Разрушающее усилие в двух направлениях, не менее: в машинном направлении в поперечном направлении H 130 75 ГОСТ 13525.1-79 Бумаги дублированной полиэтиленом марки ДСП-200 на основе бумаги марки SK-90 производства Сегежа. Наименование показателей Ед. измер. Норма Методы испытания 1. Масса бумаги г/м2 200+12 ГОСТ 13199 2. Влажность % 5,0-7,0 ГОСТ 13525.19 3. Разрушающее усилие в двух направлениях, не менее: в машинном направлении в поперечном направлении H 140 80 ГОСТ 13525.1-79 Бумаги дублированной полиэтиленом марки ДСП-220 на основе бумаги марки КС-100 производства Сегежа. Наименование показателей Ед. измер. Норма Методы испытания 1. Масса бумаги г/м2 220+12 ГОСТ 13199 2. Влажность % 8,0-9,0 ГОСТ 13525.19 3. Разрушающее усилие в двух направлениях, не менее: в машинном направлении в поперечном направлении H 145 85 ГОСТ 13525.1-79 2. Дублирование (развернуть)

3. Барьерные покрытия (cвернуть) 3.1 Бумага барьерная жиро-, влагопрочная Барьерный лак Бумага - основа (мешочная) Бумага ББ производится на основе мешочной бумаги путём двухслойного нанесения барьерного покрытия. В качестве основы могут быть использованы различные виды мешочной бумаги. Бумага легко склеивается различными видами клеев. Покрытие имеет сертификацию на контакт с пищевыми продуктами. Готовая продукция выпускается в ролях и бобинах. Область применения: мешки под жиро-, влагосодержащие продукты. Бумаги с барьерными свойствами марки ББ-85 на основе бумаги марки М-70 производства Сегежа. Наименование показателей Ед. измер. Норма Методы испытания 1. Масса бумаги г/м2 85+3 ГОСТ 13199 2. Влажность % 6,1 ГОСТ 13525.19 3. Разрушающее усилие в двух направлениях, не менее: в машинном направлении в поперечном направлении H 134 65 ГОСТ 13525 4. Жиростойкость, не менее бал 11 KIT 3.2 Картон барьерный жиро-, влагопрочный Барьерный лак Картон Картон барьерный КБ производится на основе различных видов картона путём двухслойного нанесения барьерного покрытия на одну или обе стороны основы. В качестве основы могут быть использованы плоский слой гофрокартона, мелованный или немелованный коробочный картон и т.д. Готовая продукция выпускается в ролях, бобинах или листах. Область применения: - гофрокороба, лотки и поддоны; - упаковка для жиросодержащих продуктов; - упаковка для продуктов глубокой заморозки; - упаковка для рыбы; - упаковка для мороженного. Картон с барьерными свойствами марки КБ-150. Наименование показателей Ед. измер. Норма Методы испытания 1. Масса картона г/м2 150+5 ГОСТ 13199 2. Влажность % 6+2 ГОСТ 13525.19 3. Масса покрытия г/м2 10+2 4. Жиростойкость, не менее бал 8-10 KIT Картон с барьерными свойствами марки КБ-240. Наименование показателей Ед. измер. Норма Методы испытания 1. Масса картона г/м2 240+10 ГОСТ 13199 2. Влажность % 6+2 ГОСТ 13525.19 3. Масса покрытия г/м2 15+2 4. Жиростойкость, не менее бал 10-11 KIT Картон с барьерными свойствами марки КБ-310. Наименование показателей Ед. измер. Норма Методы испытания 1. Масса картона г/м2 310+10 ГОСТ 13199 2. Влажность % 6+2 ГОСТ 13525.19 3. Масса покрытия г/м2 15+2 4. Жиростойкость, не менее бал 10-11 KIT Картон с барьерными свойствами марки КБ-345. Наименование показателей Ед. измер. Норма Методы испытания 1. Масса картона г/м2 345+10 ГОСТ 13199 2. Влажность % 6+2 ГОСТ 13525.19 3. Масса покрытия г/м2 20+2 4. Жиростойкость, не менее бал 9-11 KIT 3. Барьерные покрытия (развернуть)

4. Парафинирование (cвернуть) 4.1 Парафинированный картон Слой микровоска Коробочный картон Слой микровоска Парафинированный картон КП производится на основе коробочных картонов путём двухстороннего нанесения микровоска для придания картону защитных свойств от влаги, жира и т.д. Готовая продукция выпускается в ролях. Область применения: - различные виды коробок для упаковки продуктов питания и технических изделий; - блок-лайнер для быстрой заморозки рыбы. Картон парафинированный марки КП-340. Наименование показателей Ед. измер. Норма Методы испытания 1. Масса картона г/м2 340+7% ГОСТ 13199 2. Нанос микровоска на обе стороны общим привесом г/м2 40-50 4.2 Парафинированная бумага Слой микровоска Бумага Слой микровоска Парафинированная бумага МВ производится путём нанесения (пропитки) микровоска на обе стороны бумаги для придания ей защитных свойств от влаги, жира. Готовая продукция выпускается в ролях и бобинах. Область применения: - упаковка кондитерских изделий, конфет, овощей и фруктов; - технических изделий, металлической фурнитуры и т.д. Бумага парафинированная марки МВ-52. Наименование показателей Ед. измер. Норма Методы испытания 1. Масса бумаги г/м2 52+3 ГОСТ 13199 2. Разрушающее усилие, не менее Н 40/20 ГОСТ 13525.1 4. Парафинирование (развернуть)

5. Силиконизирование (свернуть) 5.1 Силиконизированная бумага Силикон Бумага Бумага с силиконовым покрытием БСП производится на основе специального вида бумаги путём нанесения силикона на одну или обе стороны для придания ей антиадгезионных свойств, т.е. отсутствия прилипания к клейким материалам. Кроме того, силикон является инертным материалом и обладает отличной влаго- и жиростойкостью, стойкостью, как к высоким, так и к низким температурам. Готовая продукция выпускается в ролях и бобинах. Область применения: - самоклеящиеся этикетки; - конверты и пакеты; - санитарно-гигиенические изделия; - пластырь медицинский; - скотч алюминиевый; - самоклеящиеся утеплители и уплотнители; - выпечка кондитерских изделий; - упаковка липких продуктов и материалов; Бумага имеет белый или жёлтый цвет. Вес: 40-80 г/м2. 5. Силиконизирование (развернуть)

6. Мелование (свернуть) 6.1 Картон мелованный Слой основного мелования Слой предварительного мелования Верхний белёный слой картона Нижний слой картона Картон мелованный КМ производится путём нанесения слоя меловальной пасты и последующего каландрирования картона для плоских слоёв гофрокартона с белым верхним слоем. Готовая продукция выпускается в ролях и бобинах. Область применения: изготовление различных видов упаковки из гофрокартона или кашированного микрогофрокартона. Мелованный картон, используемый в качестве одного из слоёв, позволяет наносить многоцветную красочную печать различными способами. Картон мелованный марки КМ. Наименование показателей Ед. измер. Норма Методы испытания 1. Масса картона г/м2 145 + 4 - 7 ГОСТ 13199 2. Толщина мм 0,15+20 ГОСТ 27015 3. Разрушающее усилие при сжатии кольца в среднем по двум направлениям, не менее Н 150 ГОСТ 10711 4. Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании картона, не более Верхнего слоя Нижнего слоя г/м2 (Кобб/60 с) 50 25-60 ГОСТ 12605 5. Абсолютное сопротивление продавливанию, не менее кПа 350 ГОСТ 13525 6. Белизна верхнего слоя, не менее % 86 ГОСТ 30113 7. Прочность поверхности , не менее по Деннисону 7 П.5.10 настоящих ТУ 8. Влажность % 5-7 ГОСТ 13525.19 9. Гладкость по верхней стороне, не менее с 200-500 ГОСТ 12795 6.2 Бумага мелованная Слой мелования Верхний белёный слой бумаги Нижний слой бумаги Бумага мелованная БМО производится путём мелования и каландрирования для придания ей хороших печатных свойств. Готовая продукция выпускается в ролях и бобинах. Область применения: - обложки тетрадей и блокнотов; - различные виды полиграфической продукции с многоцветной качественной печатью. Бумага мелованная марки БМО-115. Наименование показателей Ед. измер. Норма Методы испытания 1. Масса бумаги г/м2 115+4 ГОСТ 13199 2. Белизна верхнего слоя, не менее % 86 ГОСТ 30113 3. Прочность поверхности , не менее по Деннисону 6 4. Влажность % 5-7 ГОСТ 13525.19 5. Гладкость по верхней стороне, не менее с 300-500 ГОСТ 12795 6. Мелование (развернуть)